Sopro Universalspachtelmörtel

Sopro Bauchemie

Eigenschaften

GTIN:

4005734464216

HAN:

7746425

Anwendungsbereich

außen, Boden, Decke, innen, Wand

Farbton

grau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum, geeignet für Nassraum

Werkstoff

Zement

Anwendung Spachtelmasse

Ausgleichsspachtel, Flächenspachtel

Brandverhalten

A1, A1fl

Qualitätsstufe Oberfläche

Q4 (höchste Anforderungen)

Verarbeitbarkeit

Maschinenverarbeitung (pumpfähig), spritzbar

Verlegereife

nach 4 Stunden

Begehbar nach (h)

4,00

Lagerfähigkeit in Monaten

12,00

max. Schichtdicke (mm)

30,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 30,00

Verarbeitungszeit (min)

30,00