SWISS KRONO SWISSPFB

SWISS KRONO

Eigenschaften

GTIN:

7612688308151

HAN:

000000000010034054

Oberfläche

beschichtet, geschliffen

Werkstoff

Holzfaser

Breite (mm)

2.060,00

Länge (mm)

2.790,00

Stärke (mm)

19,00

Biegefestigkeit (N/mm²)

35,00

Gewicht (kg)

94,86

Anwendungsbereich

Konstruktionen mit grosser Spannweite, Ladenbau / Innenausbau / Messebau (dekorativer Einsatz)