Swisspearl Windstopper Connect

Swisspearl

Eigenschaften

Farbton

grau

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Faserzement

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

1.500,00

Stärke (mm)

9,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2-s1, d0

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,32