Concrete CHALK

Tarkett Holding

Eigenschaften



GTIN:

3423128705577

HAN:

206038003

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Dekor

nach Herstellerdekorkarte

Farbton

weiß

Oberfläche

Dekor

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

23.000,00

Befestigung

lose verlegen

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Anteil Recyclingmaterial (%)

29,00

Gesamtdicke Belag (mm)

2,45

Gewicht (kg/m²)

3,40

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,02

Muster-Typ

Allover

ReStart Ready

Ja