
Delta WHITE GREY

Tarkett Holding

Eigenschaften



GTIN:

3423128634297

HAN:

3942101

Farbton

hellgrau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

35.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

B-s2, d0

Lieferform

Rolle

Gesamtdicke Belag (mm)

0,92

Gewicht (kg/m²)

1,50

Muster-Typ

Grafik

ReStart Ready

Ja