
Essence Pure AD07 8912

Tarkett Holding

Eigenschaften



GTIN:

8717848564176

HAN:

712128017

Benutzungsintensität

Klasse 33

Farbton

dunkelblau

Werkstoff

Polyester

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Brandverhalten

Bfl-s1

Cradle to Cradle®

Bronze

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Komfortklasse

LC1

Lieferform

Fliesen

Oberseite Teppichboden

Schlingenpol

Dicke Polschicht (mm)

2,70

Gewichtsbereich Polschicht (g/m²)

325,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

26,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,06

Muster-Typ

Allover