Megalit GRAPHITE GREEN 0624

Tarkett Holding

Eigenschaften

GTIN:

7393799219733

HAN:

3390624

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Dekor

nach Herstellerdekorkarte

Farbton

grün

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

Dekor

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

23.000,00

Befestigung

kleben

Bodenbelag heterogen/homogen

homogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

RTS Emissionsklasse

M1

Anteil Recyclingmaterial (%)

25,50

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

2,50

Resteindruck (mm)

0,10

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,01

Muster-Typ

Allover