
Tarkett Desso AirMaster Classic

Tarkett Holding

Eigenschaften



Benutzungsintensität

Klasse 33

Farbton

dunkelblau, dunkelgrün, gelb, hellbeige, hellgrau, hellgrün, hellrot, orange, schwarz

Werkstoff

Polyester

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Brandverhalten

Bfl-s1

Cradle to Cradle®

Silber

Komfortklasse

LC1

Lieferform

Fliesen

Oberseite Teppichboden

Schlingenpol

RTS Emissionsklasse

M1

Verlegeart Bodenbelag

lose verlegen

Dicke Polschicht (mm)

2,40

Gewichtsbereich Polschicht (g/m²)

345,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

25,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,07

Muster-Typ

Linear