Tarkett Desso AirMaster Reflection

Tarkett Holding

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 33

Farbton

braun, dunkelbraun, dunkelgrau, dunkelgrün, dunkelrot, grau, hellbeige, orange, rot

Werkstoff

Polyester

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Brandverhalten

Bfl-s1

Cradle to Cradle®

Silber

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Komfortklasse

LC2

Lieferform

Fliesen

Oberseite Teppichboden

Schlingenpol

Dicke Polschicht (mm)

4,00

Gesamtdicke Belag (mm)

6,50

Gewichtsbereich  Polschicht (g/m²)

575,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

25,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

0,08

Muster-Typ

Grafik

ReStart Ready

Ja