Tarkett Desso AirMaster Tierra Gold

Tarkett Holding

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 33

Farbton

beige, blau, grau, hellgrau, hellgrün, rot

Werkstoff

Polyester

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Brandverhalten

Bfl-s1

Cradle to Cradle®

Gold

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Komfortklasse

LC2

Lieferform

Fliesen

Oberseite Teppichboden

Schlingenpol

Verlegeart Bodenbelag

lose verlegen

Dicke Polschicht (mm)

3,10

Gesamtdicke Belag (mm)

6,50

Gewichtsbereich  Polschicht (g/m²)

520,00 - 525,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

22,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

0,07

Muster-Typ

Textur

ReStart Ready

Ja