Tarkett Desso Arable

Tarkett Holding

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 33

Farbton

beige, braun, dunkelbraun, dunkelgrau, grau, hellbeige, hellblau, hellgrau, hellrot, weiß

Werkstoff

Polyester

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Brandverhalten

Bfl-s1

Cradle to Cradle®

Silber

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Komfortklasse

LC2

Lieferform

Fliesen

Oberseite Teppichboden

Schlingenpol

Verlegeart Bodenbelag

lose verlegen

Dicke Polschicht (mm)

3,20

Gesamtdicke Belag (mm)

6,50

Gewichtsbereich  Polschicht (g/m²)

415,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

25,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

0,07

Muster-Typ

Organisch

ReStart Ready

Ja