
Tarkett Desso Essence Pure

Tarkett Holding

Eigenschaften



Benutzungsintensität

Klasse 33

Farbton

dunkelblau, dunkelbraun, dunkelgrün, gelb, hellbeige, hellblau, hellgrau, hellgrün, hellrot, schwarz, violett

Werkstoff

Polyester

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Brandverhalten

Bfl-s1

Cradle to Cradle®

Bronze

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Komfortklasse

LC1

Lieferform

Fliesen

Oberseite Teppichboden

Schlingenpol

Dicke Polschicht (mm)

2,70

Gewichtsbereich Polschicht (g/m²)

325,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

26,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,06

Muster-Typ

Allover