
Tarkett iQ Eminent Acoustic

Tarkett Holding

Eigenschaften



Dekor

nach Herstellerdekorkarte

Farbton

beige, blau, dunkelgrau, gelb, grau, grün, hellbeige, hellblau, hellgrau, hellgrün, hellrot, rot, schwarz, weiß

Oberfläche

Dekor

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

1.950,00

Länge (mm)

25.000,00

Befestigung

kleben

Bodenbelag heterogen/homogen

homogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Anteil Recyclingmaterial (%)

22,00

Gesamtdicke Belag (mm)

3,15

Gewicht (kg/m²)

3,40

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

16,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,01

Muster-Typ

Allover

ReStart Ready

Ja