
Tarkett Wallgard

Tarkett Holding

Eigenschaften



Farbton

blau, dunkelblau, gelb, grau, grün, hellbeige, hellblau, hellgrau, hellgrün, orange, weiß

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

30.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

B-s2, d0

Lieferform

Rolle

RTS Emissionsklasse

M1

Anteil Recyclingmaterial (%)

25,50

Gesamtdicke Belag (mm)

1,30

Gewicht (kg/m²)

2,10

Muster-Typ

Allover

ReStart Ready

Ja