Terrazzo Safe TERRACOTTA

Tarkett Holding

Eigenschaften



GTIN:

3423128633238

HAN:

26544009

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Dekor

Stein

Farbton

braun

Oberfläche

Dekor

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Befestigung

kleben

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Anteil Recyclingmaterial (%)

33,00

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

3,10

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,02

Muster-Typ

Stein

ReStart Ready

Ja