veriso RED Blähglasschotter AQUA STORE

Veriso

Eigenschaften

Werkstoff

Altglas

Brandverhalten

A1

Druckfestigkeit (N/mm²)

0,50

Korngröße (mm)

10,00 - 63,00

Ausführung

Schüttung

Schüttdichte trocken (kg/m³)

238 - 262

Anwendungsbereich

Wasserspeichersystem

Frostbeständig

ja