Viasol EP-T703

VIACOR

Eigenschaften

HAN:

01070300

Brandverhalten

B1

Biegezugfestigkeit (N/mm²)

23,40

Druckfestigkeit (N/mm²)

89,00

Schichtdicke (mm)

0,30

Biegezugfestigkeit (N/mm²)

> 23.4

Haftzugfestigkeit (N/mm²)

> 2.5

Verschleiß

Abrieb Mörtel (Böhme) (DIN 51963) 6,1 cm³ / 50 cm²