DECKENEINHÄNGEZIEGEL 210 250X530X210 (56 ST/PAL)

wienerberger

Eigenschaften

GTIN:

4042351046654

HAN:

32836070

Produkt

Ziegel-Einhängedecke

Werkstoff

Ziegel

Breite (mm)

250,00

Höhe (mm)

210,00

Länge (mm)

530,00

Gewicht (kg)

18,50

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

0,90

Bedarf Ziegel (Stück/m³)

36

Paketinhalt Stück

56