KIR 83/18 VMz 12-2,0-DF voll Olina Orange-Rot-Anthrazit Wasserstrich (504 St/Pal)

wienerberger

Eigenschaften

GTIN:

4042351340172

HAN:

34488310

Druckfestigkeitsklasse

12

Farbton

rot

Format

DF

Oberfläche

wasserstrich

Produkt

Vormauer-Vollziegel VMz

Werkstoff

Ziegel

Breite (mm)

115,00

Höhe (mm)

52,00

Länge (mm)

240,00

Brandverhalten

A1

Zulassungs-/Prüfzeugnis-Nr

DIN 20000-401, DIN EN 771-1

Druckfestigkeit (N/mm²)

15,00

Gewicht (kg)

2,80

Rohdichte (kg/m³)

1.850,00

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

2,00