POROTON-T7-36,5-MW 6-0,55 / 248X365X249 (60 ST/PAL)

wienerberger

Eigenschaften

GTIN:

4042351014004

HAN:

3525319

Druckfestigkeitsklasse

6

Feuerbeständigkeit

90 min

Feuerwiderstandsklasse

F 90

Format

12 DF

Produkt

Steine

Werkstoff

Ziegel

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

47,20

Breite (mm)

365,00

Höhe (mm)

249,00

Länge (mm)

248,00

Brandverhalten

A1

Dämmstoff

Mineralwolle

Zulassungs-/Prüfzeugnis-Nr

Z-17.1-1060

Geeignet für Erdbebenzone

0,00 - 3,00

Gewicht (kg)

13,50

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

0,55

U-Wert (W/(m²K))

0,18

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,07

Bedarf Ziegel (Stück/m³)

44

Paketinhalt Stück

60

System

Poroton | Mineralwolle

Bedarf Ziegel (Stück/m²)

16

Wasserdampfdurchlässigkeit (µ)

5/10

Ausnutzungsfaktor im Brandfall αfi

≤ 0.70

Rechenwert der Eigenlast (kN/m²)

2,37

Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk (MN/m²)

1,7

Arbeitszeitrichtwert voll (h/m²)

0,43

Arbeitszeitrichtwert gegliedert (h/m²)

0,49