POROTON-T7-49,0-MW 6-0,55 / 248X490X249 (40 ST/PAL)

wienerberger

Eigenschaften

GTIN:

4042351012857

HAN:

3526381

Druckfestigkeitsklasse

6

Feuerbeständigkeit

90 min

Feuerwiderstandsklasse

F 90

Format

16 DF

Produkt

Steine

Werkstoff

Ziegel

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

47,00

Breite (mm)

490,00

Höhe (mm)

249,00

Länge (mm)

248,00

Brandverhalten

A1

Dämmstoff

Mineralwolle

Zulassungs-/Prüfzeugnis-Nr

Z-17.1-1060

Geeignet für Erdbebenzone

0,00 - 3,00

Gewicht (kg)

18,20

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

0,55

U-Wert (W/(m²K))

0,14

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,07

Bedarf Ziegel (Stück/m³)

33

Paketinhalt Stück

40

System

Poroton | Mineralwolle

Bedarf Ziegel (Stück/m²)

16

Wasserdampfdurchlässigkeit (µ)

5/10

Ausnutzungsfaktor im Brandfall αfi

≤ 0.70

Rechenwert der Eigenlast (kN/m²)

3,19

Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk (MN/m²)

1,7

Arbeitszeitrichtwert voll (h/m²)

0,63

Arbeitszeitrichtwert gegliedert (h/m²)

0,73

Bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

≥ 47 (nicht geprüft - gesicherte Annahme)