Poroton-T8-MW (MiWo) Planziegel verfüllt Dryfix

wienerberger

Eigenschaften

Druckfestigkeitsklasse

6

Feuerbeständigkeit

90 min

Feuerwiderstandsklasse

F 90

Format

10 DF, 12 DF, 14 DF, 8 DF

Produkt

Blockziegel HLzB, Mauerziegel

Werkstoff

Ziegel

Breite (mm)

240,00 - 425,00

Höhe (mm)

249,00

Länge (mm)

248,00

Brandverhalten

A1

Dämmstoff

Mineralwolle

Zulassungs-/Prüfzeugnis-Nr

Z-17.1-1092

Geeignet für Erdbebenzone

0,00 - 1,00

Gewicht (kg)

9,70 - 17,10

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

0,65

U-Wert (W/(m²K))

0,14 - 0,25

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,08

Bedarf Ziegel (Stück/m³)

38, 44, 54, 67

Paketinhalt Stück

40, 60, 80

System

Poroton | Mineralwolle | Dryfix

Bedarf Ziegel (Stück/m²)

16

Wasserdampfdurchlässigkeit (µ)

5/10

Rechenwert der Eigenlast (kN/m²)

1,5, 2,25, 2,74, 3,19

Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk (MN/m²)

0,45, 1,5

Ausnutzungsfaktor im Brandfall αfi

≤ 0.55