Pure.Four | PL wineo 1500 fusion XL

wineo / Windmöller

Eigenschaften



GTIN:

4017268384465

HAN:

PL114C

Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Dekor

Beton, Stein

Farbton

grau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Oberfläche

Dekor, strukturiert

Werkstoff

Polyurethan (PUR)

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

1.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben

Brandverhalten

Cfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, fleckbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Gesamtdicke Belag (mm)

2,50

Gewicht (kg/m²)

3,99

Resteindruck (mm)

0,10

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,01

Trittschallminderung (dB)

4