ZinCo Aquafleece AF 300 grün

ZinCo Dach-Systeme

Eigenschaften

HAN:

2120

Ausführung

Rolle

Werkstoff

Polyester, Polypropylen (PP)

Breite (mm)

2.100,00

Länge (mm)

50.000,00

Stärke (mm)

2,40

Befestigung

lose verlegen

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Wasserdurchlässigkeit H50 [l/(m²-s)]

20