ZinCo Systemaufbau „Retentions-Gründach” mit Intensivbegrünung „Dachgarten”

ZinCo Dach-Systeme

Eigenschaften

Dachbegrünungsart

Intensivbegrünung

Aufbauhöhe (mm)

26,00

Gewicht (kg/m²)

371,00

Wasserspeichervermögen (l/m²)

165,00